

**ЭКОДОМ® ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3В1**

**алкидная**

**Назначение:**

Защитно-декоративная обработка различных металлических поверхностей, в том числе пораженных точечной или сплошной коррозией с толщиной ржавчины до 100мкм

**Область применения:**

Применяется внутри и снаружи помещений по новым и ранее окрашенным стальным и чугунным поверхностям (решетки, ограды, гаражи, ворота и пр.)

**Свойства:**

* атмосферостойкая
* антикоррозионная
* допускается нанесение прямо по ржавчине

*белый*

*красно-коричневый*

*серый*

*черный*

* хорошая адгезия к пораженным коррозией поверхностям
* ударопрочная
* быстросохнущая: высыхает за 1 час

**Рекомендации по применению:**

Перед применением перемешать.

Наносить на сухую, очищенную от старых отслаивающихся покрытий, обезжиренную и загрунтованную ГФ-021 поверхность при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +8°С кистью, валиком или распылителем в один или несколько слоев.

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические данные** | |
| **Связующее** | алкидная смола |
| **Методы нанесения** | валик, распыление, кисть |
| **Разбавление** | допускается, но не более 10% от общей массы состава |
| **Разбавитель** | сольвент, ксилол, Р646 |
| **Температура применения** | от +8°С, относительная влажность воздуха 50 ±5% |
| **Количество слоев** | 1-2 |
| **Расход в 1 слой** | 1кг на 7-10м² |
| **Время высыхания (при t +23±2°C)** | межслойная сушка – 1 час  полное высыхание – 1 час  окончательный набор прочности покрытия – 14 дней |
| **Блеск покрытия** | полуматовый |
| **Цвет** | 4 базовых цвета |
| **Колеровка ручная** | белый цвет: универсальными колерными пастами ТМ Dali |
| **Хранение и транспортировка** | при температуре от -40° до +40°С, не теряет свойств при замораживании |
| **Срок годности** | 24 месяца |
| **Фасовка** | 1кг; 2,5кг; 10кг |