**EUROTEX® Аквалазурь®**

**ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА**

**Назначение:**

* защита древесины:

- от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы)

- от УФ-излучения (потемнения, выгорания)

- от атмосферных воздействий

* декоративная отделка под ценные породы дерева

**Область применения:**

Применяется внутри и снаружи помещений:

- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям

- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)

**Свойства:**

* ****обеспечивает надежную защиту от биопоражений: содержит трудновымываемый антисептик (высокоэффективную комбинацию фунгицидов)
* обеспечивает максимальную защиту от выгорания: содержит УФ-фильтры UV-A и UV-B диапазонов, УФ-абсорберы и транспарентные нано-пигменты
* глубоко проникает в структуру древесины
* образует эластичное покрытие
* образует паропроницаемое (дышащее) покрытие
* не содержит органических растворителей, не имеет запаха
* быстро сохнет
* подчеркивает природный рисунок древесины

**Рекомендации по применению:**

Перед применением перемешать.

Наносить, периодически помешивая, на сухую древесину (влажностью не более 15%) при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C кистью, валиком, распылителем или методом окунания.

При обработке пораженной древесины или древесины, ранее окрашенной лакокрасочными материалами, предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить) древесину от старых отслаивающихся покрытий, загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений.

|  |
| --- |
| **Технические данные**  |
| **Связующее** | модифицированные акриловые сополимеры |
| **Методы нанесения** | кисть, валик, распыление, облив/окунание |
| **Разбавление** | допускается, но не более 10% от общей массы состава |
| **Разбавитель** | вода |
| **Температура применения** | от +5°С, относительная влажность воздуха менее 80% |
| **Количество слоев:** | внутри помещения – 1-2 слояснаружи помещения – 2-3 слоя |
| **Расход в 1 слой** | для строганой древесины: 1кг на 15-20м²для пиленой древесины: 1кг на 4-8м² |
| **Время высыхания (при t° +20±2°C)** | межслойная сушка – 1 час, полное высыхание -24 часа |
| **Блеск покрытия** | полуглянцевый |
| **Цвет** | - 12 базовых цветов- допускается смешивание цветов между собой |
| **Колеровка машинная**  | бесцветный – по «Колеровочной Карте AКВАТЕКС&EUROTEX» |
| **Колеровка ручная** | бесцветный – универсальными колерными пастами TM Dali |
| **Срок службы покрытия (внутри помещений)** | не менее 10 лет |
| **Срок службы покрытия (снаружи помещений)** | до 3 лет |
| **Очистка инструмента** | вода |
| **Хранение и транспортировка**  | - при t° от +5° до +35°С- выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток |
| **Срок годности** | 2 года в заполненной герметичной таре |
| **Фасовка** | 0,9; 2,5; 9 кг |